解决建筑外墙抹灰开裂渗漏新技术

——欣生JX-ⅡQ防水材料应用简介

引言

根据中国工程建设标准化协会防水专业委员会的要求，为了编制《建筑外墙防水防护技术规程》，本公司于2009年5月和2010年3月先后进行了无保温外墙砂浆防水和有保温外墙防水（不同保温材料和不同防水材料），进行了模拟工程状态的防水实验，取得了预期结果，为保证外墙防水工程质量奠定了坚实的基础。目前采用欣生JX-ⅡQ防水材料的外墙防水工程，应用面积已达1千多万平方米，取得了较好的防水效果。

我国自80年代后期开始进行墙体材料改革，禁止使用实心黏土红砖，发展各类新型墙体材料，如各种混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块、陶粒及粉煤灰砌块等。这些新型墙体材料虽然增加了外墙的某些功能，但却普遍存在开裂等现象。在当今建筑节能的要求下，外墙防水的作用越来越重要。由于建筑（外墙）多样性的发展，以及建筑高度的增加使之风压系数加大，致使外墙渗漏率也随之加大。外墙开裂渗漏不仅降低了保温隔热性能（增大了导热系数）。同时也给工程的安全使用带来诸多隐患。尤其是沿海地区年降水量较大，风压较大，紫外线较强，致使外墙渗漏率加大。

解决外墙防水防裂问题关系到新型墙体材料、保温材料的推广和应用，而且将对提高建筑物的使用功能，保证建筑物的耐久性和节约能源起到很好的促进作用。

一、外墙抹灰开裂渗漏问题：

加气混凝土砌块等新型墙体材料具有质轻、隔音、保温隔热等优点，但同时也有许多缺点：

1、砌块表面的物理性质与传统的红砖相比有很大差别，主要是表面孔隙大(孔隙率达60～80%)、吸水率高、水份散失快、质轻多孔、强度低(砌块抗压强度为2～5Mpa，由于切割成型，表面碎屑与本体粘结强度较低，影响表面抹灰砂浆的粘结)，因此普通砂浆不适合砌块的砌筑和表面抹灰。

2、砌块与红砖的力学性能有明显差异，大多数砌块砌体的抗压强度、抗剪和抗拉强度低，砌块砌体沿齿缝截面弯曲抗拉强度仅为红砖砌体的30%，沿通缝仅为45%左右，而抗剪强度仅为红砖砌体的50%，因此砌块成型的砌体对产生裂缝的各种因素较为敏感。

3、砌块大多数存在湿胀干缩变形。湿胀和干缩是由于砌块材料内部水份迁移引起的，它同水泥混凝土相似，干缩变形中只有一小部分变形是不可逆的变形，也就是说当砌块材料重新放在饱和水蒸气或水中，即发生湿胀体积增大。砌块的干缩可以持续很长时间，干缩的速率随龄期的增长而减慢，大多数墙体砌块的收缩率在0.04%～0.06%，28d自然养护后，仅完成收缩总量的40%左右，90d后才趋于稳定。若用正在发生变形的砌块砌墙，就会在框架梁、柱相接处或其它薄弱处产生干缩裂缝。对于趋于稳定的砌块墙体，如再次被水湿透后，会再次发生湿胀干缩循环变形，胀缩率约为第1次循环的70%左右。因此砌块自养周期、含水率等（不宜大于10%）是决定砌体干缩裂缝大小的主要因素。

4、砌块砌体的线膨胀系数过大。红砖砌体的线膨胀系数为5×10-6/℃，而砌块砌体的线膨胀系数为10×10-6/℃，比红砖砌体大1倍，即温度变化引起砌块砌体的胀缩变形量是红砖砌体的2倍，因此砌块砌体对温度较敏感，易出现温差裂缝。

5、砌块的吸水率高且导湿迟缓，是导致表面抹灰砂浆层开裂的主要因素。大多数砌块的孔隙率大、坐浆面小，成型的砌体抗拉强度低，含水率低、砌块吸水速度迟缓，吸水率高、水份散失快等，使抹灰砂浆过早脱水导致水泥毛细胶孔受压，此时砂浆抗拉很低，水泥尚未完全水化、硬化，粘结强度还没有发挥，即发生了开裂及空鼓，从而导致外墙渗漏。

二、欣生JX-ⅡQ抗裂硅质防水剂应用技术：

1.产品介绍

欣生JX-ⅡQ抗裂防水剂是建筑外墙抹灰砂浆专用抗裂防水外加剂，该产品是在欣生防水剂基础上再配以适量的聚合物、保水剂、纤维等复合而成。其特点如下：

1)可使砂浆获得优异的可操作性；

2)提高砂浆和易性、保水性、提高界面粘结性；

3)改善砂浆韧性、提高抗折强度和抗裂性；

4)适度的微膨胀使砂浆体积不收缩，提高体积稳定性；

5)提高砂浆憎水性、抗渗性，满足外墙防水要求。

传统抹灰砂浆与掺欣生JX-ⅡQ防水材料的砂浆性能对比

| 种 类 性 能 |  | 传 统 抹 灰 砂 浆 | JX-ⅡQ 抗 裂 防 水 砂 浆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料组成 |  | 水泥素浆、水泥、砂子、麻刀、纤维等 | 混凝土界面处理剂（JC/T907）水泥、砂子、JX-IIQ防水剂 |
| 新 拌 砂 浆 性 能 | 和易性 | 和易性差、易泌水、分层、可操作性差，粘结强度低 | 和易性好、施工性能好、粘结力强、、操作方便 |
|  | 保水性 | 保水能力差，上墙后易短时失水，易造成空鼓、开裂、强度低等 | 保水性好、上墙后可长时间保持水份，提高界面粘结性，不空鼓、不开裂，可较长时间保持施工的可操作性 |
| 硬 化 砂 浆 性 能 | 粘结强度 | 与基层粘结力较弱，空鼓率高 | 粘结力是传统砂浆的二倍，不开裂，不空鼓 |
|  | 弹性模量 | 通过灰砂比调整，可调范围小，不能适应不同基层要求 | 可通过防水剂掺量或界面剂加以调整，调整范围大，可降低弹性模量，提高变形能力，适应各种砌体、混凝土基层要求 |
|  | 抗渗性能 抗裂性能 | 抗渗性能差，易开裂，易空鼓，易产生渗漏 | 抗渗性、抗裂性能优，体积稳定不收缩，不开裂 |
|  | 热变形性能 | 热变形性能差，材质脆性大，变形过程中，与基层界面之间产生的内应力大，导致空鼓，耐久性差 | 热变形过程中与基层界面之间产生的内应力小，具有一定缓解和分散应力作用。可平衡温度、湿度，减小温差裂缝，提高耐久性 |
|  | 冻融循环性能 | 抗渗性能差，易吸水导致含水率高，抗冻融性差，抗冻循环小于30次 | 抗渗性能优，含水率低，抗冻性好，抗冻融循环大于100次 |
|  | 表面装饰性能 | 表面装饰性能差，密封材料易受干湿循环而脱胶，涂料附着力小，面砖易空鼓，界面粘结性差，有保温要求的影响保温系统的安全性 | 表面装饰性能好，可保证密封材料粘结性和可靠性（湿气不能绕到密封材料粘结背面），提高装饰涂料、面砖与界面的粘结力，耐久性好，有保温要求的可提高保温系统的安全性，提高墙体围护结构使用寿命 |

2.产品性能指标：

欣生JX-ⅡQ抗裂硅质防水剂技术性能符合企业标准表1　Q/JXF008－2008规定的要求。

表1   （掺水泥或胶凝材料5% JX-ⅡQ抗裂硅质防水剂）受检砂浆性能指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 净浆安定性 |  | 合格 |
| 凝结时间 | 初凝min | ≥45 |
|  | 终凝h | ≤10 |
| 抗压强度比％ | 7d | ≥90 |
|  | 28d | ≥85 |
| 28d抗折强度MPa |  | ≥6.5 |
| 粘结强度MPa |  | ≥0.15 |
| 透水压力比％ |  | ≥200 |
| 48h吸水量比％ |  | ≤75 |
| 28d收缩率比％ |  | ≤125 |
| 对钢筋的锈蚀作用 |  | 无锈蚀作用 |
| 注：凝结时间、安定性为受检净浆的试验结果，抗折强度、粘结强度为受检砂浆实测值，其它数据均为受检砂浆与基准砂浆的比值。 |  |  |

3.适用范围：

采用JX-ⅡQ抗裂硅质防水剂配制的外墙防水砂浆，适用于下列墙体防水：

- 无保温墙体防水，基层为加气混凝土或其它砌块、混凝土；

- 内保温墙体外防水，基层为加气混凝土或其它砌块、混凝土；

- 外保温墙体防水，基层保温层为玻化微珠、泡沫玻璃。

三、欣生JX-ⅡQ防水材料设计与施工：

1.材料

水泥应采用硅酸盐或普通硅酸盐水泥，不得使用过期或受潮结块的水泥。

砂宜采用中砂，细度模数3.0～2.3，含泥量不大于1%,使用前必须过筛。水应采用不含有害物质的洁净水；防水剂采用JX-ⅡQ抗裂硅质防水剂；

2.设计要点

1) 外墙防水砂浆施工前，应对所有穿墙管道、门窗套、预埋件等安装牢固。

2) 应在钢筋混凝土梁、柱等与墙体材料交接处，墙体两侧同时附加金属网，宽约200～300㎜，孔径10㎜－15㎜，宜采用四角电焊，可采用射钉固定，在砖砌体上可采用水泥钉固定，钉距宜为500㎜，固定恰当。门上口、窗、预留洞口四角，45°角部位宜增铺钉500×500金属网，管线槽宽度小于200的，先用防水砂浆堵塞并与砌体表面抹平，固化后再铺钉金属网，网宽为槽宽的2.5倍，管线槽宽大于200㎜的，宜按间距400㎜设置2∮6钢筋，两端插入墙体500㎜,按模浇筑细石混凝土。(砌体墙长度达6m时，宜在其中间设置钢筋混凝土构造柱，无构造柱设置时，则应在墙体内外两侧相对应用切割机具割一垂直诱导缝，缝深为墙厚的各1/5。防水砂浆施工时对照割缝留缝，缝宽5～20㎜,缝深同防水层厚度，防水层固化后嵌填密封材料)。

3) 砂浆防水层应设置分格缝，分格缝宜设置在不同材料交接处和阴角处，水平缝宜与窗口上沿平齐，间距同楼层高度；垂直缝间距不宜大于3m，且宜与门、窗框两边垂线重合。缝宽10㎜,缝深同防水层厚度，分格缝边长比不宜大于1:1.5。防水层强度达50%后嵌填柔性密封材料。

3.施工

1) 防水砂浆施工前基层的混凝土和砌筑砂浆强度应不低于设计值的80%。基层有缺陷的部分应先进行修补，并用竹扫帚用力清扫墙面，隔夜浇水均匀润湿（浸湿深度宜为20㎜）。

2) 找垂直、平整在墙面做的灰饼、充筋，必须采用防水砂浆（掺JX—ⅡQ防水剂）其周边割成45度坡角坡向墙体，接茬前应先刷防水净浆。

3) 如果墙面垂直度、平整度超差时，宜设水泥砂浆找平层并搓成毛面。基层为加气混凝土砌体时水泥砂浆找平前应先喷涂混凝土界面处理剂。

4) 防水砂浆防水层施工应符合下列要求：

①　防水砂浆采用1:3水泥砂浆掺水泥质量5%JX-ⅡQ抗裂硅质防水剂。如果采用混合砂浆（1:2:8石灰膏：水泥：砂）则防水剂掺量为胶凝材料质量的5%。防水砂浆宜采用机械搅拌，搅拌时间不少于2min，加料顺序为砂、水泥、防水剂，先预拌10秒左右再加水，调整至适宜施工操作前提下的最低用水量，砂浆稠度一般为70～90㎜。

防水净浆采用10份水泥掺1份防水剂先干拌均匀后，再加5份的水拌合均匀即可。

②　在光滑的混凝土和加气混凝土表面先涂抹1㎜厚防水净浆（或喷涂混凝土界面处理剂），收水时及时涂抹防水砂浆底层和中层,并将其搓成毛面后（表面收水），再涂抹防水砂浆面层压实压光，有装饰层要求的应搓成毛面。砂浆防水层厚度为15～20㎜。

③　砂浆防水层应留阶梯坡茬，接茬前应先刷防水净浆再及时进行防水砂浆的施工。

④　防水层所有转角均应抹成圆弧形，阳角直径为5～10㎜，阴角直径为20～30㎜。

⑤　檐口、窗台、窗眉、阳台、雨蓬及其它突出墙面的装饰凸线等部位，其上表面防水砂浆应做成向外5～10%的流水坡（女儿墙压顶向内）下面抹鹰嘴或滴水线（槽）。

⑥　穿墙管、门套、窗套、预埋件等与砂浆防水层相接周围留5～10㎜宽V字形槽，防水层达养护期后, 嵌填密封材料。

5) 砂浆防水层硬化后，应适时养护，养护时间不少于3d。

6) 砂浆防水层应在5℃以上施工养护至龄期，应避免在雨天，5级以上大风及烈日曝晒下施工。

四、质量检查

1) 防水砂浆的原材料及配合比必须符合相关标准的要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施等。

2) 砂浆防水层各层之间必须结合牢固，无空鼓现象。

检验方法：观察和用小锤轻击检查。

- 砂浆防水层及节点密封部位不得有渗漏现象。

检验方法：观察检查、雨后或淋水检查。

4）砂浆防水层不得有渗漏现象。

检验方法：持续淋水1h后观察检查。

五、产品优势：

1) 永久防水、防潮、属无机防水材料，不老化，与底材粘结力强，不空鼓、不开裂。

2) 环保：可净化气体，抑制碱—骨料反应，无毒、无味、无污染、无腐蚀，防水透气不返碱，室内外均可使用。

3) 表面装饰性能好：可明显提高腻子、涂料、面砖等装饰层的粘结力；提高安全性和耐久性。

4) 成本低，易施工：使找平层、防水层一次完成（防水剂成本每平方米4元-5元）。

金华市欣生沸石开发有限公司

电话 0579 82131867

网址 www.jhxs.com

2010年5月28日